## Slide 1
Ing. Lucio Battilocchi
Membro della Commissione Manutenzioni Edilizie
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Roma, data 18/01/2024
Trasparenza e fattore solare delle vetrate
Marcatura CE per vetri e e serramenti

## Slide 2
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 3
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 4
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 5
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 6
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 7
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Valore U
Valore U = Isolamento termico in W/m²K
Perdita d’energia dall’interno dell’ambiente verso l’esterno.
Esterno Interno
Valore U dipende da :
Tipologia vetrata
Presenza di coating nel vetro camera
Dimensione dell’intercapedine
Riempimento dell’ intercapedine
Posizione vetro
Qualche esempio : 6mm Float Valore U = 5,8 W/m²K
6-12-6 Valore U = 3,0 W/m²K
4-16-4 /Argon / ClimaGuardNL Valore U = 1,2 / 1,1 W/m²K
Valore U calcolato o certificato secondo EN 673.

## Slide 8
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 9
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 10
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 11: Coatings
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Coatings sono depositati sulla superficie del vetro per controllare diverse lunghezze d’onde dello spettro elettromagnetico.
Cosa succede al raggiamento quando attraversa una vetrata con coating o senza ?
  Trasmissione
  Riflessione
  Assorbimento
Le caratteristiche del coating hanno la possibilità di cambiare una parte della trasmissione, riflessione e assorbimento
  Materiali impiegati nel coating
  Spessore del materiale impiegato
  Sequenza di deposito dei diversi materiali
  Qualità o tipo del vetro di base

## Slide 12: Coatings
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Vetro Float con coating
Float
Float chiaro
Float extrachiaro (low-iron)
Float colorato in pasta
Float con coating
Coating pirolitici
  Pirolotici a controllo solare
  Pirolitici basso emissivi
Coating magnetronico
  Magnetronici a controllo solare
  Magnetronici Low-e
  Magnetronici selettivi

## Slide 13
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Tipi di coating
Deposito chimico
Deposito fisico
- Processo pirolitico
- Processo a immersione
Processo sotto vuoto
(vacuum) Magnetronico

## Slide 14
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Processo pirolitico
Deposito durante produzione float
- Coating duro
Coating singolo composto
da un ossido di metallo
- Performance limitate
Glaverbel | St. Gobain | Pilkington
Stopsol Sunergy | ANTELIO EKO-Plus | K Glass Eclipse

## Slide 15
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Processo magnetronico
Magneto permanente
plasma dovuto da ioni
Sistema di sotto vuoto
Target materiale
Campo magnetico
Ar
O
2
, N
2
- differenti strati di ossidi di metallo
- coating di aspetto riflettente o neutro
- ottime performance
- coating molto fini

## Slide 16
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Impianto magnetronico

## Slide 17
Data
Ing. Lucio Battilocchi
FLOAT Low-e
Strato protezione
Argento
Ossido
Ossido
Vetro
Ossido: i due strati di ossido metallico (stagno) hanno come effetto di ridurre la riflessione luminosa e mantenere il coating il piu neutro possibile.
Argento Lo strato di funzione della bassa emissività.
Caratteristica principale : Riflessione dei raggi IR
Strato protezione Protegge lo strato d‘argento

## Slide 18: FLOAT (Low-E) Basso emissivo
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Coating Low-e hanno una trasmissione luminosa alta e riflettono i raggi infrarossi (calore o energia solare) verso l’interno dell’ambiente.
Obiettivo é di ridurre la perdità d’energia
  Applicazione in vetro camera in faccia 3
Nuova generazione
  Migliorare il valore U e il fattore solare
  Facile da trasformare (temperabile)
  Migliorare la resistenza chimica e meccanica per trasformazione facile.
1 2 3 4
Esterno

## Slide 19
Data
Ing. Lucio Battilocchi
(Low-E) Basso emissività

## Slide 20: Controllo solare
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 21: Coating a controllo solare e bassa emissività
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 22
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Coating selettivi
Combinazione di controllo solare e bassa emissività in un coating
Caratteristiche
  Trasmissione luminosa alta per un fattore solare basso
  Bassa riflessione luminosa verso l’esterno
  Valore U basso
  Aspetto colore neutro verso l’esterno e interno

## Slide 23
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Esempio di coating selettivo
Alta trasmissione luminosa
Fattore solare basso
Valore U termico basso
Blue 59 Silver 43 Natural 62 SN 63 NP 54
Silver 50 Neutral 52 SN 51 SN 62 SN 70 SN 40
Ossido metallo
Metallo
Argento
Ossido metallo
Metallo
Argento
Ossido metallo
Ossido metallo
Metallo
Argento
Ossido metallo

## Slide 24
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Esempio di scheda tecnica

## Slide 25
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Caratteristiche luminose

## Slide 26
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Caratteristiche luminose
trasmissione
riflessione
Luce solare
assorbimento
assorbimento
Interno
Esterno

## Slide 27
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Caratteristiche luminose delle vetrate
L'energia che non viene trasmessa attraverso il vetro o riflessa dalle sue superfici viene assorbita.
Una volta che il vetro ha assorbito una qualsiasi energia radiante, l'energia viene trasformata in calore, aumentando la temperatura del vetro.
Il tipico vetro trasparente da 3 mm assorbe solo circa il 4 percento della luce solare incidente. L'assorbimento del vetro aumenta aggiungendo prodotti chimici di vetro che assorbono l'energia solare.
Se assorbono la luce visibile, il vetro appare scuro. Se assorbono le radiazioni ultraviolette o il vicino infrarosso, ci sarà poco o nessun cambiamento aspetto visivo.
Il vetro trasparente assorbe pochissima luce visibile, mentre il vetro colorato scuro assorbe una luce considerevole quantità.

## Slide 28
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Caratteristiche luminose delle vetrate
L'energia assorbita viene convertita in calore, riscaldando il vetro.
Quindi, quando i vetri «assorbono il calore» questi sono al sole, si sentono molto più caldi al tatto rispetto ai vetri trasparenti.
Sono generalmente grigi, bronzo o blu-verde e sono usati principalmente
per abbassare il coefficiente di guadagno del calore solare e per controllare l'abbagliamento.
Se bloccano parte dell'energia del sole, riducono il carico di raffreddamento posto sull'edificio e il suo condizionamento d'aria.
L'assorbimento non è il modo più efficiente per ridurre i carichi di raffreddamento

## Slide 29
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Caratteristiche luminose delle vetrate
Emissività
Quando l’energia radiante viene assorbita dal vetro, una parte di questa viene asportata via grazie alla convezione in aria o riirradiata dalla superficie del vetro.
La capacità di un materiale di irradiare energia è chiamata la sua emissività.
I prodotti delle superfici finestrate, insieme a tutti gli altri oggetti domestici, tipicamente emettono o irradiano calore sotto forma di energia nel lontano infrarosso (long wave o a onde lunghe).
Questa emissione di calore radiante è uno dei principali percorsi di trasferimento del calore per un prodotto finestrato.

## Slide 30
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Caratteristiche luminose delle vetrate
Emissività
Ridurre l'emissione di calore del prodotto può migliorare notevolmente le sue proprietà isolanti.
Il vetro standard ha un'emissione di 0,84 sulla porzione di lunghezza d'onda lunga dello spettro, il che significa che fornisce l’84% dell'energia possibile per un oggetto alla sua temperatura.
Significa anche che per un radiazione a elevata lunghezza d’onda (dove non c'è trasmissione) che colpisce la superficie del vetro, l'84 percento viene assorbito e solo il 16 percento viene riflesso.
In confronto, i rivestimenti in vetro a bassa emissività e hanno un'emittanza
di appena 0,04. Questo vetro emetterebbe solo il 4% dell'energia possibile alla sua temperatura, e quindi rifletterebbe il 96 percento della radiazione infrarossa a onde lunghe incidente.

## Slide 31
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Parametri energetici: fattore solare FS o g
Rapporto tra l’energia globale trasmessa oltre la lastra e quella incidente
su di essa; si considera sia l’energia direttamente trasmessa che quella assorbita e
scambiata per radiazione e convezione con l’interno;
Si considera sia l’energia direttamente
trasmessa che quella assorbita e scambiata
per radiazione e convezione con l’interno
Generalmente si assume che circa un terzo
dell’energia assorbita dalla lastra penetri
nell’ambiente (lastre non trattate):

## Slide 32
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Parametri energetici: fattore solare FS o g
In sostanza, i produttori possono controllare il comportamento dei materiali per vetri nelle diverse aree dello spettro di energia solare.
Le proprietà di base del materiale del substrato (vetro o plastica) possono essere modificate e i rivestimenti possono essere aggiunti alle superfici dei substrati.
Ad esempio, un prodotto ottimizzato per l'illuminazione diurna e per ridurre i guadagni di calore dovrebbe trasmettere un'adeguata quantità di luce nella parte
visibile dello spettro, escludendo al contempo un inutile guadagno di calore dalla parte del vicino infrarosso dello
spettro elettromagnetico.

## Slide 33
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Sistemi per il controllo solare
Grandi superfici vetrate, particolari condizioni geografiche o di esposizione l’uso di vetri chiari può generare un eccessivo surriscaldamento all’interno degli ambienti e discomfort luminoso: vetri selettivi.
- vetri assorbenti colorati in massa
- vetri riflettenti con ricoprimenti superficiali metallici o in ossidi metallici

## Slide 34
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Un prodotto ottimizzato per la raccolta del guadagno di calore solare in inverno dovrebbe trasmettere la quantità massima di luce visibile e il calore delle lunghezze d'onda del vicino infrarosso dello spettro solare, bloccando invece il calore radiante a bassa energia nell'infrarosso lontano, gamma che è un importante componente di perdita di calore.

## Slide 35
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Sistemi vetrati proprietà variabili
Sono chiamati anche sistemi cromogenici e consentono un controllo dinamico della radiazione termica e della luce che penetra all’interno degli ambienti.
Sono caratterizzati dalla possibilità di variare lo spettro della trasmissione in funzione della temperatura, dell’intensità della radiazione, del campo elettrico applicato.
Il controllo della variazione può avvenire in funzione di un controllo esterno (vetrate attivate elettricamente) o indipendentemente da esso (vetrate autoregolanti).
I dispositivi attivati elettricamente sono: cristalli liquidi dispersi, sistemi a particelle sospese e materiali elettrocromici.
I dispositivi autoregolanti sono: sistemi termocromici, termotropici e fotocromici.

## Slide 36
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 37
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Sistemi termocromici

## Slide 38
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 39
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 40
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Trasmissione luminosa
La Trasmissione Luminosa (TL) esprime la quantità di luce trasmessa attraverso il vetro, quindi di raggi visibili ed è sempre espressa in percentuale %.
Questo rapporto riguarda il comportamento di una vetrata rispetto alla luce, ovvero le radiazioni elettromagnetiche comprese tra 0.4µm e i 0.76µm.
Il calcolo della trasmissione luminosa consiste nel tracciare la curva spettrale dell’energia visibile trasmessa pesata secondo la sensibilità spettrale dell’occhio e fare il rapporto tra l’area che è delimitata da questa curva e l’area della curva dell’illuminante.
L’andamento dell’energia emessa da una sorgente all’interno di quell’intervallo è dipendente dalla natura della sorgente e dalla sua temperatura.

## Slide 41
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 42
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 43
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Trasmissione luminosa e tipologia di vetro
È importante sapere che un vetro con trasmissione luminosa elevata e basso fattore solare garantisce buona illuminazione diurna e bassi carichi solari. Una buona TL per un vetro doppio è 70% ottima è 80% la parte restante viene respinta e riflessa verso l’esterno.
I vetri selettivi consentono un’alta trasmissione luminosa pur isolando efficacemente dal caldo estivo. Ovviamente la TL è influenzata dal numero e dallo spessore delle lastre di vetro, perché più questo è spesso (come, per esempio, un vetro blindato) più farà passare meno luce. E così per i vetri tripli, che avendo una lastra di vetro in più, fanno passare meno luce del vetro doppio.

## Slide 44
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Osservando il comportamento energetico di alcuni prodotti vetrari, emerge con evidenza che la forte innovazione tecnologica ha permesso di migliorare le prestazioni della vetrata, in termini di controllo solare, come visibile dalla Tabella sottostante, in cui si riportano, a puro titolo informativo, i valori ottenuti utilizzando alcune tipologie di prodotti disponibili sul mercato.
Com’è possibile rilevare, i prodotti vetrari ad alte prestazioni offrono caratteristiche in termini di indice di selettività (𝑻𝑳𝒈)⁄ quasi doppie rispetto a quelle di una vetrata isolante tradizionale. L’adozione di tali vetri consente di rispettare i dettami ministeriali relativi al controllo solare senza la necessità di impiegare sistemi solari mobili.

## Slide 45
Data
Ing. Lucio Battilocchi
TABELLA COMPARATIVA VETROCAMERA
RAPPORTO FATTORE SOLARE – TRASMISSIONE LUMINOSA

## Slide 46
Data
Ing. Lucio Battilocchi
ESEMPIO SCELTA VETRATA ISOLANTE

## Slide 47
Data
Ing. Lucio Battilocchi
VETRO EXTRACHIARO
Un aiuto all’aumento della Trasmissione Luminosa è la scelta di vetri extrachiari, che essendo molto più trasparenti dei normali vetri fanno passare più luce. I valori della trasmissione luminosa sono diversi dal fattore solare (FS) in quanto viene tenuta in conto solamente la componente visibile del flusso radioattivo, ovvero la luce percepibile ai nostri occhi.
Da cosa possiamo differenziare un vetro extrachiaro da un normale vetro trasparente di comune uso?
Il vetro extrachiaro si differenzia essenzialmente dai convenzionali prodotti float di base e dal vetro ordinario per lo speciale trattamento al quale viene sottoposto, che ne comporta l’eliminazione del 90% dell’ossido di ferro: tutto ciò si traduce in un aspetto estetico più neutrale ed una trasparenza massimizzata. L’altro elemento che ne determina la sua trasparenza pressoché totale è la scelta di una tipologia di silice purissima.

## Slide 48
Data
Ing. Lucio Battilocchi
VETRO EXTRACHIARO
Andiamo dunque ad analizzarne le caratteristiche essenziali e i punti di forza che lo contraddistinguono.
Il primo fattore risiede certamente nello spiccato livello di performance in termini di trasparenza: la garanzia di una trasmissione luminosa che aumenta tanto più lo spessore del vetro è sottile e che si concretizza (in pratica) in un contrasto di luce armonioso ed ottimizzato, così da lasciare i colori al naturale e nel loro aspetto inalterato. Una scelta estetica che calza a pennello quando si necessita di grande luminosità o quando si vuole assicurare una resa dei colori più autentica possibile (pensiamo al caso di una vetrata di una gioielleria che mira a mostrare i preziosi nel modo più veritiero, ma anche alle bacheche dei musei o a saloni espositivi).

## Slide 49
Data
Ing. Lucio Battilocchi
VETRO EXTRACHIARO
La marcata trasparenza e la capacità di far entrare molta più luce (in media per un extrachiaro si parla di una penetrazione luminosa superiore al 5-6% rispetto ad un normale vetro base trasparente), comporta una resa estetica oggettivamente superiore con un colore chiaro più piacevole alla vista, in particolar modo al contatto con gli oggetti messi in esposizione. Inoltre, l’intera visuale ed atmosfera degli ambienti interni risulta decisamente più calda rispetto alla colorazione verdognola (ed un pò falsata) che avviene con i vetri comuni.

## Slide 50
Data
Ing. Lucio Battilocchi
VETRO EXTRACHIARO
L’uso di un vetro extrachiaro risulta infine particolarmente favorevole in tutti quei contesti in cui il rischio di una rottura dovuta ad uno shock termico si presenti alto: questo modello risponde infatti in maniera efficace a queste situazioni andando a diminuire sensibilmente il pericolo di rotture grazie al bassissimo livello di assorbimento energetico.

## Slide 51
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Esempio – confronto tra vetro standard ed extrachiaro
.

## Slide 52
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Trattamento autopulente x vetrate
Trattamento nanotecnologico protettivo per vetro easy to clean anti sporco
BARRIERA IDRO OLEO FOBICA
Il trattamento nanotecnologico protettivo apporta al vetro una barriera idro-oloefobica, che permette all’acqua e ai liquidi di scivolare via sotto forma di sfere, senza contaminare ne bagnare il materiale.
REPELLENZA AI CONTAMINANTI
Il trattamento impedisce ai contaminanti ed agli inquinanti, quali: CALCARE, POLVERE, SPORCO, PIOGGIA, SALINO, SMOG, GRASSO, ecc … di intaccare la superficie e depositarsi sul vetro.
ECCELLENTI PROPRIETÀ ANTI-ADESIONE, ANTI-IMPRONTA ED ANTI-STATICHE
Il trattamento protettivo nanotecnologico conferisce importanti proprietà, le più apprezzate risultano: antiadesione, antimpronta ed antistatiche.
MASSIMA TRASPARENZA
Grazie ai cicli fondamentali per la preparazione del vetro alla applicazione del trattamento nanotecnologico protettivo, il vetro ottiene il massimo grado di trasparenza del vetro (che esso sia nuovo o usato).

## Slide 53
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Trattamento autopulente x vetrate
TOTALMENTE INVISIBILE, NON FILMOGENO, NON INGIALLISCHE, ALTAMENTE RESISTENTE
I trattamenti nanotecnologici professionali risultano totalmente invisibili, sono stabili ai raggi UV, non apportano alcun film alle superfici, non ingialliscono e sono stabili alle variazioni termiche (-35°C +450°C).
Nello specifico le nanoparticelle del trattamento nanotecnologico
conferiscono al vetro queste nuove ed importanti proprietà funzionali attraverso la creazione di nanostrutture reticolari tridimensionali.
Il deposito ed interazione delle nanoparticelle all’interno dei micropori del vetro, permette di generare un campo di bassa tensione il quale esercita una forte azione repulsiva nei confronti di contaminanti ed inquinanti, senza alterare la traspirabilità originaria del materiale.

## Slide 54
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 55
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 56
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 57
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 58
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 59
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 60
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 61
Data
Ing. Lucio Battilocchi
La marcatura CE è una patente indispensabile per i prodotti nell’intera Area Economica Europea (EEA). Essa copre tutti i requisiti tecnici legali trattati dalla specifica tecnica armonizzata pertinente, vigente in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea.
La marcatura CE definisce un campo d’azione comune fornendo ai fabbricanti metodi di prova, procedimenti e criteri di valutazione condivisi da tutti gli stati europei.
L’apposizione della marcatura CE presuppone l’idoneità all’uso previsto dei prodotti da costruzione, ovvero tutti i prodotti che sono fabbricati per essere incorporati in maniera permanente in opere edili, comprendendo le facciate continue, i serramenti, le chiusure oscuranti, le tende esterne, i cancelli, le porte industriali, commerciali e da garage e gli evacuatori di fumo e calore.
Marcatura CE serramenti

## Slide 62
Data
La marcatura CE è OBBLIGATORIA e costituisce il sistema al quale tutti i Costruttori di serramenti, facciate continue, chiusure oscuranti, tende esterne, cancelli e porte commerciali, industriali e da garage, evacuatori di fumo e calore devono uniformarsi per poter vendere il propri prodotti nell’Unione Europea.
Alcuni componenti, come per esempio i vetri, sono soggetti a marcatura CE ma ciò rappresenta un’eccezione.
La marcatura CE conferma che il prodotto finito è in grado di fornire determinate prestazioni per i requisiti regolamentati in relazione agli impieghi previsti.
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 63
Data
Ing. Lucio Battilocchi
La conformità di un manufatto serramentistico ai requisiti della norma tecnica europea armonizzata di riferimento (norma di prodotto) deve essere dimostrata tramite:
prove iniziali di tipo (ITT) che, a seconda dei requisiti, richiedono l'esecuzione di calcoli teorici su uno o più modelli campione rappresentativi della gamma di prodotti in conformità ai requisiti della norma europea di prodotto di riferimento.
Controllo di Produzione di Fabbrica (FPC) sotto la responsabilità del Costruttore.
Documentazione idonea: dichiarazione di prestazione, documentazione di accompagnamento (etichetta CE), manuale d'uso e manutenzione.
Spetta al Costruttore, o al suo rappresentante, con sede nella EEA [Area Economica Europea] la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto, su un’etichetta applicata al prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento.

## Slide 64
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Spetta al Costruttore, o al suo rappresentante, con sede nella EEA [Area Economica Europea] la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto, su un’etichetta applicata al prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento.

## Slide 65
Data
Ing. Lucio Battilocchi

## Slide 66
Data
Ing. Lucio Battilocchi
L’importanza di scegliere il serramento giusto
La scelta del tipo di serramento, vista l’ampia offerta del mercato, è sempre più complessa. Di fatto l’evoluzione tecnologica ha portato ad avere una vasta gamma di serramenti che si differenziano per l’isolamento termico ed acustico, per la tenuta all’acqua e all’aria, resistenza al vento e non per ultimo per la sicurezza.
Questa evoluzione è dovuta a due fattori principali:
Esigenze estetiche sempre più specifiche e particolari (materiali, colori, finiture, ecc.)
Una progressiva evoluzione della normativa tecnica che impone sempre più specifiche prestazioni a seconda dell’uso del serramento
In una situazione del genere è fondamentale capire come eseguire di volta in volta la scelta in modo da rispettare i requisiti normativi e garantire le corrette prestazioni in opera. Se quindi da un lato la scelta di carattere estetico può essere demandata al cliente finale, dall’altra la scelta di tipo tecnico dovrà essere necessariamente compiuta da personale qualificato.

## Slide 67
Data
Ing. Lucio Battilocchi
UNI 11173 e come scegliere i serramenti
La UNI 11173 stabilisce quali caratteristiche sono necessarie in funzione della tipologia costruttiva dell’edificio e del contesto geografico-ambientale nel quale risulta inserito l’edificio. Tutti i valori prestazionali dei serramenti dal punto di vista della tenuta all’acqua, all’aria ed alla spinta del vento, riportati nella UNI 11173 sono ottenuti mediante delle prove di laboratorio riportate dalla UNI EN 14351.
Classificazione dei serramenti e valori richiesti: classi di resistenza al vento e all’acqua
Possiamo individuare tre parametri:
1) permeabilità all’aria
2) tenuta all’acqua
3) resistenza al vento.

## Slide 68
Data
Ing. Lucio Battilocchi
La Classe 4 è la migliore, ma sia un serramento in Classe 3 sia uno in Classe 4 devono garantire una resistenza fino a una pressione massima di 600 Pa ovvero l’equivalente di una spinta del vento sul serramento a una velocità di circa 110 km/h.
Classi di permeabilità all’aria
La permeabilità all’aria indica la quantità di aria che lascia passare un serramento in un certo lasso di tempo, questa viene misurata in relazione alla dimensione della superficie del serramento o della lunghezza dei giunti apribili. La UNI EN 12207 definisce quattro classi di permeabilità all’aria.

## Slide 69
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Classi di tenuta all’acqua
La tenuta all’acqua indica la capacità di un serramento di resistere al passaggio dell’acqua. La UNI EN 12208 definisce nove classi di tenuta dalla 1A alla 9A; la migliore è la classe 9A, ma esistono serramenti che vanno ben oltre la Classe 9A.
Ci sono quindi ulteriori Classi, contraddistinte dalla lettera E a cui segue il valore di pressione in Pa. E750, E900, E1050. Un serramento con tenuta all’acqua classe E750, corrisponde alla classe di un serramento che non presenta infiltrazioni d’acqua fino a 750 Pa.

## Slide 70
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Classificazione della resistenza al vento dei serramenti
Secondo la norma UNI EN 12210 la resistenza al vento del serramento è definita come la capacità di resistere a forti pressioni e depressioni mantenendo deformazioni ammissibili e conservando le sue proprietà. La classificazione avviene mediante la prova definita dalla UNI EN 12211 la quale definisce quindici classi. Per ottenere questa classificazione si procede in due fasi.
- Prima fase: nella prima il serramento viene sottoposto a tre pressioni differenti:
P1: Pressione in corrispondenza della quale si ha la deformazione massima
P2: Pressione che agisce per 50 cicli e che determina la resistenza complessiva del serramento
P3: Pressione limite
I valori delle pressioni utilizzate durante la prova sono riportati di seguito. Nella tabella puoi conoscere meglio le classi di resistenza al vento:

## Slide 71
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Classe | P1 | P2 | P3
1 | 400 | 200 | 600
2 | 800 | 400 | 1200
3 | 1200 | 600 | 1800
4 | 1600 | 800 | 2400
5 | 2000 | 1000 | 3000
A titolo di esempio un serramento sarà di Classe 4, se sottoposto alle pressioni P1-P2-P3 della Classe 4 (1600-800-2400), supera certi valori prestabiliti di resistenza, in caso contrario il serramento sarà inserito in una Classe inferiore a seconda dei risultati.

## Slide 72
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Successivamente alla prima fase, si procede a determinare la classe di deformazione del serramento in funzione delle deformazioni misurate durante la prova P1, in questo modo si individuano ulteriori 3 classi.
Classe | Freccia relativa frontale
A | <1/150
B | <1/200
C | <1/300

## Slide 73
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Eseguite le due fasi, unendo i risultati si ottiene la classificazione globale di resistenza al vento del serramento campione sottoposto a prova.
La combinazione di lettere e numeri è fondamentale per capire le prestazioni dell’infisso, ad esempio un serramento in classe A1 subisce notevoli deformazioni anche con un basso carico di vento, mentre un serramento in classe C5 presenta bassissime deformazioni anche con un forte carico di vento.
Per casi particolari le lettere possono essere seguite dalla lettera E e dalla pressione reale di prova, questo succede quando il campione viene sottoposto ad una prova di carico superiore alla classe 5.

## Slide 74
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Scelta del serramento in funzione delle prestazioni richieste
Secondo la normativa UNI 11173 i valori prestazionali richiesti ai serramenti sono determinati in funzione della spinta del vento. Questa può essere determinata secondo i dettami della normativa tecnica vigente (D.M 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni “punto 3.3)
Secondo tale norma la spinta del vento dipende da diversi fattori, come ad esempio:
la zona geografica nella quale sorge l’edificio (l’Italia è divisa in 9 zone ventose dalla 1 alla 9 dove la 9 è la zona più critica);
le caratteristiche del sito (presenza di ostacoli al vento come case, alberi ecc)
le caratteristiche dell’edificio stesso (altezza, geometria ecc).
Noti questi ed altri specifici parametri, il tecnico procederà al calcolo della spinta espressa in Pascal (Pa), in funzione della quale si potrà sceglierà il serramento utilizzando le informazioni riportate nella UNI 11173 e qui sotto riassunte.

## Slide 75
Data
Ing. Lucio Battilocchi
- Scelta della classe di permeabilità all’aria dei serramenti esterni
Classe di permeabilità all’aria dei serramenti (secondo UNI EN 12207) | Carico del vento di servizio (di progetto dell’edificio) calcolato (espresso in Pa)
2 | p ≤ 400
3 | 400 < p ≤ 800
4 | p > 800

## Slide 76
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Scelta della classe di tenuta all’acqua dei serramenti esterni
Classe di tenuta all’acqua dei serramenti esposti (secondo UNI EN 12208) | Carico del vento di servizio (di progetto dell’edificio) calcolato (espresso in Pa)
5 A | p ≤ 400
6 A | 400 < p ≤ 500
7 A | 500 < p ≤ 600
8 A | 600 < p ≤ 900
9 A | 900 < p ≤ 1200
E750 | 1200< p ≤ 1500
E900 | 1500< p ≤ 1800
E1050 | 1800 < p ≤ 2100
E1200 | 2100 < p ≤ 2400

## Slide 77
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Scelta della classe di resistenza al carico del vento dei serramenti esterni
Carico del vento di progetto calcolato (espresso in Pa) | Classe di resistenza al vento dei serramenti (UNI EN 12210) | Classe di resistenza al vento di serramenti con vetrocamere (UNI EN 12210) combinata con classe di freccia massima di inflessione C (1/300 L) | Classe di resistenza al vento di serramenti con vetrocamere (UNI EN 12210) combinata con classe di freccia massima di inflessione B (1/200 L)
 |  | Per L ≤ 1500mm | Per L > 1500mm
p ≤ 400 | 1 | 1C | 1B
400 < p ≤ 800 | 2 | 2C | 2B
800 < p ≤ 1200 | 3 | 3C | 3B
1200 < p ≤ 1600 | 4 | 4C | 4B
1600 < p ≤ 2000 | 5 | 5C | 5B

## Slide 78
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Esempi di scelta
La prima cosa da fare è quella di individuare la pressione del vento. In fase di studio, non volendo procedere al calcolo, si potrebbe procedere a utilizzare come dato di input la velocità del vento di una certa zona.
Volendo considerare una situazione gravosa si potrebbe esaminare il caso di un edificio sito in provincia di Trieste, in una condizione fronte mare dove la pressione del vento potrebbe arrivare a toccare i 1500Pa.
A questo punto, nota la pressione di input, con le tabelle della UNI 11173 possiamo procedere alla determinazione del tipo di serramento.

## Slide 79
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Permeabilità all’aria
Ricordando che la pressione di input è 1500Pa la classe che dovrà essere considerata per la permeabilità all’aria è la Classe 4.
Classe di permeabilità all’aria dei serramenti (secondo UNI EN 12207) | Carico del vento di servizio (di progetto dell’edificio) calcolato (espresso in Pa)
4 | p > 800

## Slide 80
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Tenuta all’acqua
Ricordando che la pressione di input è 1500Pa la classe minima che dovrà essere considerata per la tenuta all’acqua è la classe E750.
Classe di tenuta all’acqua dei serramenti esposti (secondo UNI EN 12208) | Carico del vento di servizio (di progetto dell’edificio) calcolato (espresso in Pa)
E750 | 1200< p ≤ 1500

## Slide 81
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Resistenza al vento
Ricordando che la pressione di input è 1500Pa la classe minima che dovrà essere considerata per la resistenza al vento è la classe 4 mentre a seconda dell’elemento più sollecitato (montante verticale o traverso orizzontale) si sceglierà se di classe C o B.
Carico del vento di progetto calcolato (espresso in Pa) | Classe di resistenza al vento dei serramenti (UNI EN 12210) | Classe di resistenza al vento di serramenti con vetrocamere (UNI EN 12210) combinata con classe di freccia massima di inflessione C (1/300 L) | Classe di resistenza al vento di serramenti con vetrocamere (UNI EN 12210) combinata con classe di freccia massima di inflessione B (1/200 L)
 |  | Per L ≤ 1500mm | Per L > 1500mm
1200 < p ≤ 1600 | 4 | 4C | 4B

## Slide 82
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Con trasmittanza termica degli infissi ci si riferisce a quel parametro che definisce la quantità di calore che passa attraverso un metro quadro di serramento per grado Kelvin di differenza tra i due ambienti interno/esterno (W/mqK): più è basso il valore numerico relativo alla trasmittanza, più sarà alto il grado di isolamento.
Per poter scegliere infissi con il giusto valore di trasmittanza termica della finestra in maniera complessiva (indicata con il simbolo Uw) bisogna analizzare attentamente le caratteristiche climatiche dell’ambiente interno.
TRASMITTANZA TERMICA

## Slide 83
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Esempio di calcolo trasmittanza termica infisso

## Slide 84
Data
Ing. Lucio Battilocchi
Valori limite dei trasmittanza termica infissi
Decreto minimi 2015
ECOBONUS 50% DETRAZIONE FISCALE

## Slide 85
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Ing. Lucio Battilocchi
Membro della Commissione Manutenzioni Edilizie
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Contatti:
luciobattilocchi@yahoo.com
3285799904
Data
Ing. Lucio Battilocchi